- Ausschreibungsgegenstand

SCHOTT RESTOVER® ist ein farbloses maschinengezogenes Flachglas, das für die Restaurierung historischer Fensterverglasungen, speziell für Gebäude um 1900 entwickelt wurde. Es ist altem Fensterglas nachempfunden und verfügt über eine unregelmäßige Oberflächenstruktur. Neben dem Einsatz als historische Fensterverglasungen findet SCHOTT RESTOVER® weitere Anwendungen z. B. in Möbeln oder anderen Innenanwendungen.

SCHOTT RESTOVER® wird in drei Produktvarianten angeboten. RESTOVER® und RESTOVER® light ähneln altem Fensterglas und weisen eine unregelmäßige bzw. leicht unregelmäßige Oberflächenstruktur auf. RESTOVER® plus zeichnet sich durch eine deutlich unruhigere Oberfläche aus und ähnelt mundgeblasenem Glas.

Angebotenes Produkt:

Technische Werte*

Wärmedurchgangskoeffizient Ug-Wert (DIN EN 673)		5,8 W/(m2-K)

UV-Transmissionsgrad τUV						  78 %

Spektraler Transmissionsgrad τ380 nm – 420 nm				  91 %

Lichttransmissionsgrad τV						  91 %

Gesamtenergiedurchlassgrad g					  91 %

Farbwiedergabeindex Ra (DIN EN 410)				100 %

* Werte beziehen sich auf eine Glasdicke von 2,75 mm.

Glasdicke

Bedingt durch das Herstellverfahren, kann es zu lokalen Schwankungen der Dickenverteilung kommen, die sich maximal im Rahmen der zulässigen Dickentoleranz bewegen.

2,75 mm ± 0,25 mm

2,95 mm ± 0,35 mm

- Relevante Normen / Qualität

Zertifiziert durch das Deutsche Institut für Bautechnik gemäß der Europäischen Technischen Zulassung ETA-12/0159.

- Produktbeschreibung

Pos. 1:

Menge:		      Stück

Glasmaß:		      x       mm

(max. 1.600 x 1.500 mm)

Aufbau

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Glas		SCHOTT RESTOVER® 		2,75 ± 0,25 mm

SCHOTT RESTOVER® light 	2,75 ± 0,25 mm

SCHOTT RESTOVER® plus 	2,95 ± 0,35 mm

Bei Bedarf weitere Positionen hinzufügen:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Processed Glass

SCHOTT AG

Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Germany

Telefon 	+49 (0)6131/ 66 - 2678
Telefax	+49 (0)6131/ 66 - 2525	
www.schott.com/architecture

info.architecture@schott.com